LANKWІTZER LACKFABRІK GMBH                           OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11  WERK OSTERWІECK

38835 OSTERWІECK

HOPPENSTEDTER STR. 2

TEL: 030/768887-0 FAX: -385

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ

ОСНОВЕ

- 2K-HYDROPUR-LACK

КОД ПРОДУКТА                 : AD 39-3020/0

СПЕЦИФИКАЦИЯ                 : DB TL 918 300 Bl.39, Pkt. 1.4

ОТТЕНОК                      : ТРАНСПОРТНО-КРАСНЫЙ RAL 3020

ГЛЯНЕЦ                       : ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 80-85/20 градус

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : AH 35-1000/0

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 3 : 1

- ПО

ОБЪЁМУ)    : 3 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 3 Час (часы) 20 °C

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : ДИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ      : VW 45-0750/0  VW 45-0031/0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : КРОЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И АВТОМАШИН.

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ.

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ  ПОСТАВКИ TL 918 300 НЕМ ЖД AГ.

Стойкость                    : ПОКРЫТИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕВОСХОДНОЙ

УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ И СТОЙКОСТЬЮ

ЦВЕТОВОГО ОТТЕНКА.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 55- 65 s 4 mm 20 °C

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 42 %

СТРАНИЦА -2-

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00

СТРАНИЦА -2-                                     OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11  Юридическое наиме:AD 39-3020/0     технический паспорт отредактирован 22/09/11

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

- : приблизительно 36 %

Объем сухого остатка      : приблизительно 334,9 мл/кг

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,07 г/мл

Содержание органического

растворителя              : 16,9 %

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 181,4 г/l Продукт

Расчет VOC (летучие органические соединения) по требованиям ASTM (Американское общество

по испытанию материалов) по запросу.

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА

- м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ : 0.51 г/(м2 * мкм)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 49 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

- : приблизительно 43 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,07 г/мл

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 399 м2.µm/кг  =    2.50 г/м2.µm

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 221,6 г/l Продукт

Расчет VOC (летучие органические соединения) по требованиям ASTM (Американское общество

по испытанию материалов) по запросу.

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА

- м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ :  0.52 г/(м2 мкмm)

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО. 50 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 1.5 Час (часы) 20 °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 6 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ        : 3-4 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОДВЕРГАТЬСЯ НАГРУЗКЕ

- КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ)     : 10 День (дни)   20 °C

ВРЕМЯ УЛЕТУЧИВАНИЯ           : 60 Минуты

ofentrocknend                : 60 mіn 60 °C Objekttemperatur

СТРАНИЦА -3-

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00

СТРАНИЦА -3-                                     OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11  Юридическое наиме:AD 39-3020/0     технический паспорт отредактирован 22/09/11

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ +5 - +30 °C В ФИРМЕННОЙ БОЧКОТАРЕ

ЗАЩИТИТЬ ОТ МОРОЗА !

- ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ,

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AІRMІX, НАНЕСЕНИЕ

ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ  СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ  МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ДEТАЛИ ИЗ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТЫЕ ПОДХОДЯЩИМИ

ГРУНТАМИ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

- ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : КРАСКАМИ СОГЛАСНО НАШИМ СИСТЕМНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

- СИСТЕМЕ ЛАКИРОВАНИЯ АВТОМАШИН ПО ТЕХНИЧЕСКИМ

УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ TL 918 300 НЕМЕЦКОЙ ЖД AГ.  ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 40-50 мкм

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ  ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ  ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,  ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 10.0 м2/кг (40 мкм) = 8.0 м2/кг

(50 мкм)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,  ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ  НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ  ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DІN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10...+30 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : 30-75  %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,  СТРАНИЦА -4-

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00

СТРАНИЦА -4-                                     OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11

Юридическое наиме:AD 39-3020/0     технический паспорт отредактирован 22/09/11    ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

┌────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

- ¦ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА         ¦ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА         ¦

- ¦ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ         ¦ НАПЫЛЕНИЕМ AІRMІX      ¦

- ¦ НАПЫЛЕНИЕМ             ¦                        ¦ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

- ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЯ     ¦ 20- 25 s 4 mm 20 °C    ¦ 20- 25 s 4 mm 20 °C    ¦

- ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ     ¦ 8-12 %                 ¦ 8-12 %                 ¦

- СОПЛО                      ¦ 1.3-1.5 mm             ¦ 0.23-0.28 mm           ¦

- ДАВЛЕНИЕ                   ¦ 5 bar                  ¦ 100 bar                ¦

- Давление материала         ¦ 4-5 bar                ¦                        ¦ └────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘  ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

- ¦ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА         ¦                        ¦

- ¦ БЕЗВОЗДУШНЫМ           ¦                        ¦

- ¦ НАПЫЛЕНИЕМ             ¦                        ¦ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

- ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЯ     ¦ 20- 25 s 4 mm 20 °C    ¦                        ¦

- ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ     ¦ 8-12 %                 ¦                        ¦

- СОПЛО                      ¦ 0.23-0.28 mm           ¦                        ¦

- ДАВЛЕНИЕ                   ¦ 200 bar                ¦                        ¦ └────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СРОК

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕ

ПРОИСХОДИТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ СВЕРХ СРОКА  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ  ПОВРЕЖДЕНИЯМ ПРИ ОКРАШИВАНИИ.

ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ВАЛИКОМ С

ОГРАНИЧЕНИЯМИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗБЕГАТЬ СУЩЕСТВЕННОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ЗАДАННОЙ  ТОЛЩИНЫ СЛОЯ.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДОБАВЛЯТЕТС К ОСНОВНОМУ ЛАКУ

ПРИ ИНТЕНСИВНОМ РАЗМЕШИВАНИИ.

ПЕРЕЛАКИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОКРЫТЫХ ПРОДУКТОМ

СЕРИИ AF 38 , ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО

ШЛИФОВАНИЯ ЗАТВЕРДЕВШЕГО СЛОЯ ПОКРОВНОГО ЛАКА !  ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00