LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 21/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2K-EPOXI-ZWISCHENGRUND,WASSERVERDЬNNBAR

КОД ПРОДУКТА                 : AG 64

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : МАТОВЫЙ

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : EH 85-0000/6

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 12 : 10

(ПО

ОБЪЁМУ)                      : 0,9 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 2,5 Час (часы)

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ПОЛИМИН

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : ДИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ.

ГРУНТОВКА СОДЕРЖАЩАЯ ФОСФАТА ЦИНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ОТ РЖАВЧИНЫ

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И АВТОМАШИН.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : TИКСОТРОПНЫЙ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 52 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 33 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,42 g/ml

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 85,1 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.26 g/(qm * mym)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 54 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 44 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,25 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 355 qm.mym/kg = 2.81 g/qm.mym

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 68,0 g/l

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 21/03/11

Юридическое наименование :AG 64 Все цвета RAL                 Переработано 06/07/00

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.15 g/(qm*mym)

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО.  80 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 1 Час (часы)

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 6 Час (часы)

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ        : 8 Час (часы)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 4 День (дни)

ТЕПЛОВАЯ СУШКА               :

ФОРСИРОВАННАЯ СУШКА ДО 80  ГРАДУСОВ С° ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ

ВРЕМЕНИ СУШКИ ВОЗМОЖНО.

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

ЗАЩИТИТЬ ОТ МОРОЗА !

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ЖЕЛЕЗО И СТАЛЬ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) СТАЛЬ СО СТЕПЕНЬЮ ЧИСТОТЫ SA 2.5 ПО  DIN

ISO 12944. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИДАНА

ШЕРОХОВАТОСТЬ.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : КРАСКАМИ СОГЛАСНО НАШИМ СИСТЕМНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ          THIXOTROP                       0 -  5 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

THIXOTROP                        0 - 5 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

30- 60s4mm20C DIN              5 - 10 %

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                 СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

0.33 -0.41 mm                 200-250 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

1.5 mm                   4 - 5 bar

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 80 - 100 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 21/03/11

Юридическое наименование :AG 64 Все цвета RAL                Переработано 06/07/00

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 4.4 qm/kg(80 mym) = 3.6 qm/kg(

100mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10 - +30 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : 40 - 70 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СРОК

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕ

ПРОИСХОДИТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ СВЕРХ СРОКА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ

ПОВРЕЖДЕНИЯМ ПРИ ОКРАШИВАНИИ.

ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ПОКРЫТИЕ ОБЫЧНЫМИ (СОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРИТЕЛИ)

КРАСКАМИ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ НЕ

МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ 20°.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.