LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 21/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : HYDROPOX-GRUNDIERUNG

КОД ПРОДУКТА                 : BG 10

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : BH 01-3000/0 (EH 14-0000/0)

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 5 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 60 Минуты

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : ДИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : BESTДNDIG GEGEN WASSER,MEERWASSER,HEIZЦL,SCHMIER

ЦL,NEUTRALE PFLANZLICHE U.TIERISCHE FETTE U.ЦLE,

DIESTELЦL,GETRIEBEЦL,SALZLЦSUNGEN,ALKALIEN.

Для машиностроительной и металлоперерабатывающей

промышленности.

Водорастворимая двухкомпонентная эпоксидная

грунтовка воздушной и ускоренной сушки с

прекрасной коррозионной защитой

и очень хорошей устойчивостью к различным

средам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 30- 90s4mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 54 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,33 g/ml

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ               : приблизительно 100 °C

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО. 60  мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 15-30 Минуты

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 30-60 Минуты

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 7 День (дни)

СУШКА В ПЕЧИ                 : 30 Минуты 80 °C

ВРЕМЯ УЛЕТУЧИВАНИЯ           : 20 Минуты

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 21/03/11

Юридическое наименование :BG 10 Все цвета RAL                Переработано 23/05/06

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : СТАЛЬНОЙ ЛИСТ.

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : Многослойный. Перелакировка стандартными одно- и

двухкомпонентными красками.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

50- 70s4mm20C DIN

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX

30- 60s6mm20C DIN

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                 СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

1.4-1.8 mm                     3-5 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX

0.23-0.41 mm                 100-200 bar

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 60-80 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10 - +25 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : 65%

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : Большая толщина слоя, высокая влажность

воздуха и низкая температура значительно

замедляют процесс высыхания.

Для обеспечения устойчивости к атмосферным

воздёйствиям (дождь, мороз, роса), необходима

минимальная сушка в течение 48 часов при 20°C и

относительной влажности 65%.

НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СРОК

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕ

ПРОИСХОДИТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ СВЕРХ СРОКА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ

ПОВРЕЖДЕНИЯМ ПРИ ОКРАШИВАНИИ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.