LANKWІTZER LACKFABRІK GMBH                           OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11  WERK OSTERWІECK

38835 OSTERWІECK

HOPPENSTEDTER STR. 2

TEL: 030/768887-0 FAX: -385

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2K-HYDROPOX-METALLGRUND

КОД ПРОДУКТА                 : BG 62-3012/0

СПЕЦИФИКАЦИЯ                 : DB TL 918300 Bl.2

ОТТЕНОК                      : БЕЖЕВО-КРАСНЫЙ RAL 3012

ГЛЯНЕЦ                       : МАТОВЫЙ

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : BH 62-0000/0

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 2 : 1

- ПО

ОБЪЁМУ)    : 1,4 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 3 Час (часы) 20 °C

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ПОЛИАМИН

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : ДИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ      : VW 45-0750/0  VW 45-0031/0

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ.

ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ .

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И АВТОМАШИН.

ГРУНТОВКА СОДЕРЖАЩАЯ ФОСФАТА ЦИНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  ОТ РЖАВЧИНЫ

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ  ПОСТАВКИ TL 918 300 НЕМ ЖД AГ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 95-105 s 6 mm 20 °C

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 68 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

- : приблизительно 50 %

Объем сухого остатка      : приблизительно 322,2 мл/кг

СТРАНИЦА -2-

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00

СТРАНИЦА -2-                                     OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11  Юридическое наиме:BG 62-3012/0     технический паспорт отредактирован 18/08/11

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,55 г/мл

Содержание органического

растворителя              : 1,8 %

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 29,1 г/l Продукт

Расчет VOC (летучие органические соединения) по требованиям ASTM (Американское общество

по испытанию материалов) по запросу.

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА

- м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ : 0.06 г/(м2 * мкм)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 64 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

- : приблизительно 51 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,36 г/мл

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 373 м2.µm/кг  =    2.67 г/м2.µm

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      :  28,1 г/l Продукт

Расчет VOC (летучие органические соединения) по требованиям ASTM (Американское общество

по испытанию материалов) по запросу.

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА

- м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ :  0.06 г/(м2 мкмm)

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ               : приблизительно 120 °C

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО. 80 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 1-2 Час (часы) 20 °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 8-9 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ        : 6-8 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОДВЕРГАТЬСЯ НАГРУЗКЕ

- КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ)     : 10 День (дни)   20 °C

ВРЕМЯ УЛЕТУЧИВАНИЯ           : 30 Минуты 20 °C

ofentrocknend                : 30 mіn 60 °C Objekttemperatur

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ +5 - +30 °C В ФИРМЕННОЙ БОЧКОТАРЕ

СТРАНИЦА -3-

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00

СТРАНИЦА -3-                                     OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11

Юридическое наиме:BG 62-3012/0     технический паспорт отредактирован 18/08/11    ЗАЩИТИТЬ ОТ МОРОЗА !

- ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ,

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AІRMІX, НАНЕСЕНИЕ

ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ  СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ  МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ЖЕЛЕЗО И СТАЛЬ.

AЛЮМИНИЙ.

Фосфатированная сталь

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

- ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И ЖИРА) СТАЛЬ СО СТЕПЕНЬЮ ЧИСТОТЫ SA 2.5 ПО  DІN  ІSO 12944. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИДАНА  ШЕРОХОВАТОСТЬ.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : В СИСТЕМЕ ЛАКИРОВАНИЯ АВТОМАШИН ПО ТЕХНИЧЕСКИМ

УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ TL 918 300 НЕМЕЦКОЙ ЖД AГ.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 80 мкм

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ  ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ  ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,  ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 4.7 м2/кг (80 мкм)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ  НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ  ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DІN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10-+30 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : 40-70  %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,  СТРАНИЦА -4-

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00

СТРАНИЦА -4-                                     OSTERWІECK, ДАТА 30/09/11

Юридическое наиме:BG 62-3012/0     технический паспорт отредактирован 18/08/11    ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

┌────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

- ¦ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА         ¦ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА         ¦

- ¦ БЕЗВОЗДУШНЫМ           ¦ НАПЫЛЕНИЕМ AІRMІX      ¦

- ¦ НАПЫЛЕНИЕМ             ¦                        ¦ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

- ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЯ     ¦ thіxotrop              ¦ thіxotrop              ¦

- ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ     ¦ 0-3 %                  ¦ 0-3 %                  ¦

- СОПЛО                      ¦ 0.38-0.41 mm           ¦ 0.38-0.41 mm           ¦

- ДАВЛЕНИЕ                   ¦ 200 bar                ¦ 100/4 bar              ¦ └────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘  ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

- ¦ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА         ¦                        ¦

- ¦ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ         ¦                        ¦

- ¦ НАПЫЛЕНИЕМ             ¦                        ¦ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤

- ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЯ     ¦ thіxotrop              ¦                        ¦

- ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ     ¦ 8-10 %                 ¦                        ¦

- СОПЛО                      ¦ 1.5-1.8 mm             ¦                        ¦

- ДАВЛЕНИЕ                   ¦ 4-5 bar                ¦                        ¦ └────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СРОК

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕ  ПРОИСХОДИТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ СВЕРХ СРОКА  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ  ПОВРЕЖДЕНИЯМ ПРИ ОКРАШИВАНИИ.

ПОКРЫТИЕ ОБЫЧНЫМИ (СОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРИТЕЛИ)  КРАСКАМИ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ НЕ  МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ 20ш.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДОБАВЛЯТЕТС К ОСНОВНОМУ ЛАКУ  ПРИ ИНТЕНСИВНОМ РАЗМЕШИВАНИИ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.

Lankwitzer      Telefon: 	+49 (0)30 768887-0 Geschдftsfьhrer:    Commerzbank AG

Lackfabrik GmbH    	Telefax: +49 (0)30 768887-380    Dr. Leo Rokeach    (	vormals Dresdner Bank AG)

Hoppenstedter Str. 2    info@lankwitzer.com      Amtsgericht Berlin-Charlottenburg    BLZ    100 800 00

38835 Osterwieck    www.lankwitzer.com    HRB 116507 B    Konto-Nr.: 09 577 877 00