LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 18/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ              www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : PVC-ALKYDHARZ-EISENGLIMMERDECKFARBE KeDI/d EG

: (DF 56 Все цвета RAL)

КОД ПРОДУКТА                 : DD 56 Все цвета RAL

СПЕЦИФИКАЦИЯ                 : DB STOFF-NR.677.71 BL.77

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ/ПОЛУМАТОВЫЙ

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ АЛКИДНО-АКРИЛОВАЯ СМОЛА

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VL 20-0400/0 (DV 20-0400/0) /

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : КРОЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ С ЖЕЛЕЗНОЙ СЛЮДКОЙ

В АНТИКОРРОЗИЙНОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ.

СИСТЕМА ПРИГОДНА ДЛЯ ВСЕХ АТМОСФЕРНЫХ НАГРУЗОК.

ПРИМЕНИМО ПРИ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ.

ОТДЕЛОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ        : TИКСОТРОПНЫЙ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %     : приблизительно 63 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ, %   : приблизительно 45 %

ПЛОТНОСТЬ                    : приблизительно 1,35 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД         : 332 qm * mym/kg = 3.01 g/(qm * mym)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC         : 496,0 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1 м2

И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ         : 1.11 g/(qm * mym)

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ               : приблизительно 70 °C

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО.  80 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 2 Час (часы)

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 6 Час (часы)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 7 День (дни)

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ,

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :DD 56 Все цвета RAL                Переработано 15/07/99

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ДEТАЛИ ИЗ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТЫЕ ПОДХОДЯЩИМИ

ГРУНТАМИ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : КРАСКАМИ СОГЛАСНО НАШИМ СИСТЕМНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

ТРЕБУЙТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.

В АНТИКОРРОЗИОННОЙ СИСТЕМЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ

УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ TL 918 300 НЕМЕЦКОЙ ЖД АГ И

НЕМ ZTV-KOR 92.

ЭТОТ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ

САМ НА СЕБЯ.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ          THIXOTROP                        0 - 5 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

THIXOTROP                        0 - 5 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

30- 40s4mm20C DIN               2 -10 %

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 80 - 100 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 4.1 qm/kg( 80 mym)= 3.3 qm/kg(

100mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +5 - +35 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : > 80 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ВАЛИКОМ С

ОГРАНИЧЕНИЯМИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.