LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 18/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

www.lankwitzer.by

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : EPE-ZINKPHOSPHAT-GRUNDIERUNG

: (DG 61-7201/0)

КОД ПРОДУКТА                 : KG 61-7201/0

ОТТЕНОК                      : СЕРЫЙ RAL 7001

ГЛЯНЕЦ                       : МАТОВЫЙ

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : СЛОЖНЫЙ ЭФИР ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VK 20-0240/0 (DV 20-2058/0) VS 20-2183/0 (DV

20-2183/0)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : ГРУНТОВКА СОДЕРЖАЩАЯ ФОСФАТА ЦИНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ОТ РЖАВЧИНЫ

В АНТИКОРРОЗИЙНОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ.

Для машиностроительной и металлоперерабатывающей

промышленности.

l|semittelhaltige, luft- und forciert trocknende

KH-Grundierung mit sehr gutem Korrosionsschutz

und sehr guter Medienbestandigkeit ( alkalischer

Reiniger; mineralische Motoren-und Getriebe|le).

Один или более слоев.

СИСТЕМА ПРИГОДНА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ АТМОСФЕРНОЙ

НАГРУЗКИ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ        : 70-100s4mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %     : приблизительно 61 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ, %   : приблизительно 44 %

ПЛОТНОСТЬ                    : приблизительно 1,31 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД         : 332 qm * mym/kg = 3.01 g/(qm * mym)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC         : 503,4 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1 м2

И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ         : 1.16 g/(qm * mym)

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ               : приблизительно 120 °C

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО. 40  мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 30 Минуты °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 60 Минуты °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ        : 1 Час (часы) °C

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наиме:KG 61-7201/0                           Переработано 27/11/07

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 7 День (дни)

ТЕПЛОВАЯ СУШКА               :

ФОРСИРОВАННАЯ СУШКА ДО 80  ГРАДУСОВ С° ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ

ВРЕМЕНИ СУШКИ ВОЗМОЖНО.

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ВОЗМОЖНО С

ПОМОЩЬЮ

ЛАКИ НА ОСНОВЕ АЛКИДНОЙ СМОЛЫ.

КРОЮЩИЕ ГИДРОКРАСКИ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

60- 80s4mm20C DIN               0-  5 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

20- 30s4mm20C DIN            10 - 20  %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ОКУНАНИЕМ        60- 80s4mm20C DIN            0 - 5    %

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                 СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

0.28-0.38  mm                 100-180 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

1.5-1.8    mm                 3-4     bar

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 40-70 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 8.3 qm/kg(40mym)= 4.7

qm/kg(70mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : + 5 - +30 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 80 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наиме:KG 61-7201/0                           Переработано 27/11/07

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    :

Большая толщина слоя, высокая влажность

воздуха и низкая температура значительно

замедляют процесс высыхания.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.