LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 18/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : KUNSTSTOFF-LACKFARBE

:

КОД ПРОДУКТА                 : LD 66

СПЕЦИФИКАЦИЯ                 : PHILIPS

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ/ПОЛУМАТОВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 25-35/60 градус

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : АКРИЛОВАЯ СМОЛА

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VL 30-2460/0 (DV 30-2460/0) /

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : КРОЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ДЛЯ ПЛАСТМАСОВЫХ КОРПУСОВ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ.

ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К

ЦАРАПАНЬЮ.

ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К СПИРТУ, КРЕМУ И ЩЕЛОЧНЫМ

РАСТВОРАМ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ        : 25- 35s4mm20C

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %     : приблизительно 21 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ, %   : приблизительно 16 %

ПЛОТНОСТЬ                    : приблизительно 0,97 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД         : 169 qm * mym/kg = 5.91 g/(qm * mym)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC         : 763,2 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1 м2

И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ         : 4.65 g/(qm * mym)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 3 День (дни)

СУШКА В ПЕЧИ                 : 10 Минуты 60 °C

ВРЕМЯ УЛЕТУЧИВАНИЯ           : 3 Минуты

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :LD 66 Все цвета RAL                  Переработано 22/03/08

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ

ABS; PS; PC; PMMA; PPO; SAN.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ

УДАЛЕНЫ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

12- 13s4mm20C                ca.  100 %

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 10-12 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 16.9 qm/kg(10mym)= 14.1

qm/kg(12mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10 - +30 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 70 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.