LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 21/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 1 K-GRUNDIERUNG

КОД ПРОДУКТА                 : MP 76-7032/0

ОТТЕНОК                      : СЕРАЯ ГАЛЬКА RAL 7032 + Цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : МАТОВЫЙ

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VM 30-2470/0 (DV 30-2470/0) VM 40-2046/0 (DV

40-2046/0)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРИСТАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ

КРИТИЧЕСКИХ ОСНОВ, НАПРИМЕР, ЦИНКОВЫХ ИЛИ

АЛЮМИНИЕВЫХ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ        : 80-100s4mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %     : приблизительно 34 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ, %   : приблизительно 20 %

ПЛОТНОСТЬ                    : приблизительно 1,01 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД         : 201 qm * mym/kg = 4.97 g/(qm * mym)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC         : 663,9 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1 м2

И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ         : 3.27 g/(qm * mym)

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО.  30 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 30 Минуты

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 1 Час (часы)

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ        : 2 Час (часы)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 1 День (дни)

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 21/03/11

Юридическое наименование :MP 76 Все цвета RAL                 Переработано 16/08/07

ОЦИНКОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

ЛЕГКИЙ МЕТАЛ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЗМОЖНО НА ОСНОВЕ МНОГИХ

ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

16- 25s4mm20C DIN            25 - 45  %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

16- 25s4mm20C DIN            25 - 45  %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

16- 25s4mm20C DIN            25 - 45  %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ           25- 80s4mm20C DIN            15 - 30  %

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                 СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

1.2-1.5    mm                 3-4     bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

0.28-0.38  mm                 100-200 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

0.28-0.38  mm                 100-200 bar

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 20 - 30 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 10.0 qm/kg(20 mym)= 6.7 qm/kg(

30mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +5 - +30 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 70 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.