LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 18/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2K-ACRYL-STRUKTURLACKFARBE

КОД ПРОДУКТА                 : PD 39

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL, по NCS S 6010-B90G NACH VORLAGE

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 45-55/60 градус

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : PH 33-0000/0 (HD00-006)

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 12 : 1

(ПО

ОБЪЁМУ)                      : 10,3 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 4 Час (часы)

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : АКРИЛОВАЯ СМОЛА

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VP 30-2043/0 (DV 30-2043/0) /

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : ОДНОСЛОЙНЫЙ ЛАК

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ.

Cтруктурная краска

ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К

ЦАРАПАНЬЮ.

УСТОЙЧИВОЕ К ИСТИРАНИЮ И ХИМИКАТАМ ПОКРЫТИЕ.

СИСТЕМА ПРИГОДНА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ АТМОСФЕРНОЙ

НАГРУЗКИ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 30- 40s8mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 57 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 42 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,25 g/ml

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 532,5 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 1.27 g/(qm * mym)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 59 %

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :PD 39 Все цвета RAL                  Переработано 07/02/08

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 45 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,23 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 364 qm.mym/kg = 2.74 g/qm.mym

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 512,1 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 1.14 g/(qm*mym)

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО. 60  мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 10 Минуты 20 °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 2 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 1 День (дни) 20 °C

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : PUR-HARTSCHAUM, DDUROPLASTE, SMC-UP

ЖЕЛЕЗО И СТАЛЬ.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ

ABS; PPO; PC.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

30- 40s4mm20C DIN            15-20  0 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

THIXOTROP                     нет

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                 СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

1.3-1.5 mm                     3-4 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

0.38-0.41 mm                 180-220 bar

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВЫ ИЛИ ЖЕЛАЕМОГО

ЭФФЕКТА МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ СЛОЯМИ.

ЖЕЛАЕМАЯ СТРУКТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПУТЕМ

ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РАСПЫЛЕНИЯ, ПРИ ЧЕМ

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДАЁТ БОЛЕЕ ГРУБУЮ СТРУКТУРУ. ДАЛЕ

СТРАНИЦА -3-

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :PD 39 Все цвета RAL                 Переработано 07/02/08

ЭФФЕКТ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ РАЗБАВИТЕЛЯ.

ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАПЫЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗБАВИТЕЛЯ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 30-60 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 12.1 qm/kg(30mym) = 6.1

qm/kg(60mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10 - +30 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 70%

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : Желаемая структура получается варьированием

размера сопла и давления.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.