LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 18/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2 K-PUR-LACKFARBE

КОД ПРОДУКТА                 : PE 16

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ/ПОЛУМАТОВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 30-50/60 градус

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : PH 33-0000/0 (HD00-006)

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 20 : 1

(ПО

ОБЪЁМУ)                      : 20,0 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 5 Час (часы)

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : АКРИЛОВЫЙ ПОЛИУРЕТАН

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VP 30-2463/0 (DV 30-2463/0) /

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : КРОЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ДЛЯ ПЛАСТМАСОВЫХ КОРПУСОВ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ.

ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К

ЦАРАПАНЬЮ.

ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К СПИРТУ, КРЕМУ И ЩЕЛОЧНЫМ

РАСТВОРАМ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 30- 40s4mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 38 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 29 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,07 g/ml

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 664,6 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 2.32 g/(qm * mym)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 40 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 31 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,07 g/ml

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :PE 16 Все цвета RAL                  Переработано 01/10/06

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 287 qm.mym/kg = 3.48 g/qm.mym

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 645,7 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 2.10 g/(qm*mym)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 10 День (дни)

СУШКА В ПЕЧИ                 : 15 Минуты 70 °C

ВРЕМЯ УЛЕТУЧИВАНИЯ           : 2 Минуты

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ

ABS; PC; PPO или PS, загрунтованный DG67

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ

УДАЛЕНЫ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ

11- 12s4mm20C DIN                 120 %

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 15-20 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 19.1 qm/kg(15mym) = 14.3

qm/kg(20mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +20 - +35 ГРАДУСОВ С°

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :PE 16 Все цвета RAL             Переработано 01/10/06

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 80

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.