LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 23/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2-K-PUR-FЬLLGRUND

КОД ПРОДУКТА                 : PG 40-1109/0

СПЕЦИФИКАЦИЯ                 : BMW - VW/AUDI

ОТТЕНОК                      : ЖЕЛТЫЙ

ГЛЯНЕЦ                       : МАТОВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 20-30/60 градус

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : PH 33-0000/0 (HD00-006)

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 12 : 1

(ПО

ОБЪЁМУ)                      : 8,9 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 5 Час (часы)

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : АКРИЛОВЫЙ ПОЛИУРЕТАН

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VP 30-2438/0 (DV 30-2438/0) /

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРУНТОВКА

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И АВТОМАШИН.

ПОКРЫТИЕ С ХОРОШИМ СЦЕПЛЕНИЕМ.

ОЧЕНЬ ХОРОШО ШЛИФУЕТСЯ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 90-110s4mm20C DIN/ISO

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 70 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 55 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,44 g/ml

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 431,4 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.79 g/(qm * mym)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 71 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 56 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,40 g/ml

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 23/03/11

Юридическое наименование :PG 40-1109/0                         Переработано 15/02/07

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 401 qm.mym/kg = 2.49 g/qm.mym

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 418,8 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.74 g/(qm*mym)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 10 День (дни)

СУШКА В ПЕЧИ                 : 20 Минуты 80 °C

ВРЕМЯ УЛЕТУЧИВАНИЯ           : 5 Минуты

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ДЕТАЛИ GFK.

СТАЛЬНОЙ ЛИСТ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) СТАЛЬ СО СТЕПЕНЬЮ ЧИСТОТЫ SA 2.5 ПО  DIN

ISO 12944. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИДАНА

ШЕРОХОВАТОСТЬ.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ВОЗМОЖНО С

ПОМОЩЬЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ ИЛИ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

18- 22s4mm20C                ca.   30 %

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 30-40 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 13.4 qm/kg(30mym) = 10.0

qm/kg(40mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 23/03/11

Юридическое наименование :PG 40-1109/0                        Переработано 15/02/07

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +10 - +30 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 70 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.