LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 21/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2K-EP-FUSSBODENBESCHICHTUNGSLACK

КОД ПРОДУКТА                 : SD 90

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 90-95/60 градус

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : SH 90-0000/0 (EH 90-0000/0)

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 4 : 1

(ПО

ОБЪЁМУ)                      : 2,5 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 0.5 Час (часы)

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : SELBSTVERLAUFENDER,CHEMIKALIENBESTДNDIGER

FUSSBODENBESCHICHTUNGSLACK

SEHR GUT DEKONTAMINIERBAR

ПОКРЫТИЕ С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ХИМИКАТАМ.

УСТОЙЧИВО К РАЗБАВЛЕННЫМ КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ,

А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫМ МАСЛАМ И ЖИРАМ.

ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К НЕИССТИРАЮЩИМ ЧИСТЯЩИМ

СРЕДСТВАМ, ЩЕЛОЧНЫМ МОЮЩИМ РАСТВОРАМ И

КОНДЕНСАТУ.

ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К ТОПЛИВУ.

ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ.

bestandig gegen Harze fur l|semittelhaltige und

wasserverdunnbare Anstrichstoffe.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 150-200s6mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 99 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 99 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,63 g/ml

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 10,7 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.01 g/(qm * mym)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 21/03/11

Юридическое наименование :SD 90 Все цвета RAL                  Переработано 19/05/08

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 99 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 99 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,46 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 679 qm.mym/kg = 1.47 g/qm.mym

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 8,6 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.01 g/(qm*mym)

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 3-4 Час (часы) °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 16 Час (часы) °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 10 День (дни)

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ОБЛИВОМ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ.

БЕТОН.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ПОКРЫТЫЕ ПОДХОДЯЩИМ

БЕСЦВЕТНЫМ ПРОПИТОЧНЫМ ГРУНТОМ.

БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ПОДХОДЯЩИМ

БЕСЦВЕТНЫМ ПРОПИТОЧНЫМ ГРУНТОМ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ СИСТЕМА ЛАКОКРАСОЧНОГО

ПОКРЫТИЯ:

1-2x SF 64-0000/0, 1x SF 90-7001/0.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ОБЛИВОМ          65- 75s6mm20C

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 2000-3000 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 21/03/11

Юридическое наименование :SD 90 Все цвета RAL                 Переработано 19/05/08

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 0.3 qm/kg(2000mym) = 0.2

qm/kg(3000mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +8 - +35 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 70

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : FERTIG ANGERЬHRTER FLIESSBELAG AUSGIESSEN UND

MITTELS ZAHNSPACHTEL AUF DER ZU BESCHICHTENDEN

FLДCHE GLEICHMДSSIG VERTEILEN.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.