LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 18/03/11

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ               www.lankwitzer.by

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : 2K-EP-HS-EINSCHICHTLACK

КОД ПРОДУКТА                 : SE 13

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 65-75/60 градус

ОТВЕРДИТЕЛЬ                  : SH 13-0000/0 (EH 13-0000/0)

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ (ПО ВЕСУ)  : 5 : 1

(ПО

ОБЪЁМУ)                      : 3,0 : 1

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ             : 1.5-2 Час (часы) 20 °C

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : VS 20-2183/0 (DV 20-2183/0) /

РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ      : VS 80-2323/0 (DV 80-2323/0)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.

СИСТЕМА ПРИГОДНА ДЛЯ ВСЕХ АТМОСФЕРНЫХ НАГРУЗОК,

А ТАКЖЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИКАТОВ И ВЫСОКОЙ

ВЛАЖНОСТИ.

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯЭПОКСИДНАЯ КРАСКА ПРИ

НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ

И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ СКЛОННА К ВЫДЕЛЕНИЮ

МЕЛА, ТИПИЧНОГО ДЛЯ ВЯЖУЩЕГО ВЕЩЕСТВА.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ ЛАК

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ     : 75- 90s6mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 89 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 82 %

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,68 g/ml

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 177,8 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.22 g/(qm * mym)

СМЕСЬ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %  : приблизительно 91 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ,

%                      : приблизительно 87 %

СТРАНИЦА -2-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :SE 13 Все цвета RAL                 Переработано 15/09/08

ПЛОТНОСТЬ                 : приблизительно 1,51 g/ml

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД      : 575 qm.mym/kg = 1.74 g/qm.mym

(ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСХОДУ СМ.В ДАННЫХ ПРИ

НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ.)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC      : 148,1 g/l

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1

м2 И 1 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ                   : 0.17 g/(qm*mym)

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ               : приблизительно 120 °C

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО. 80  мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 2.5 Час (часы) 20 °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 7 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ        : 12 Час (часы) 20 °C

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ

НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ

ТВЕРДОСТЬ)               : 1 День (дни) 20 °C

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ

БОЧКОТАРЕ

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ЕСЛИ НЕТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ УСТАНОВКИ,

ОСНОВНОЙ ЛАК И ОТВЕРДИТЕЛЬ В ЗАДАННОМ

СООТНОШЕНИИ СМЕШИВАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ

МЕШАЛКОЙ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ

И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И

ЖИРА) СТАЛЬ СО СТЕПЕНЬЮ ЧИСТОТЫ SA 2.5 ПО  DIN

ISO 12944. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИДАНА

ШЕРОХОВАТОСТЬ.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ВОЗМОЖНО С

ПОМОЩЬЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ ИЛИ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ.

ТРЕБУЙТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ

ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

18- 22s6mm20C DIN            0-3    0 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX

18- 22s6mm20C DIN            0-3    0 %

СТРАНИЦА -3-

СТРАНИЦА -3-                                         BERLIN, ДАТА 18/03/11

Юридическое наименование :SE 13 Все цвета RAL                 Переработано 15/09/08

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                 СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

0.33       mm                 180-220 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX

0.33       mm                 120/4   bar

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 80-120 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ

РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 7.2 qm/kg(80mym) = 4.8

qm/kg(120mym)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,

ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПОКРЫТИЯ                     : +15 - +70 ГРАДУСОВ С°

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА                      : < 80 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,

ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    :

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ВАЛИКОМ С

ОГРАНИЧЕНИЯМИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТНОСЯТСЯ К СМЕСИ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших

продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии

определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При

необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное

качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.