LANKWITZER LACKFABRIK GMBH & CO. KG
HAYNAUER STR.61-63
12249 BERLIN
TEL: 030/767820 FAX: 7758023
Mail: info@lankwitzer-lackfabrik.de
Internet: www.lankwitzer-lackfabrik.de

LANKWITZER LACKFABRIK                                    BERLIN, ДАТА 17/02/06
GMBH & CO. KG
12249 BERLIN
HAYNAUER STR.61-63
TEL: 030/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ 

КОД ПРОДУКТА                 : WЕ 35

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL 

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 55-60/60 градус

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ (30 °C)     :

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : АКРИЛОВАЯ СМОЛА

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : ДИОНИЗИРОВАННАЯ (питьевая) ВОДА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : КРОЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
                   ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ И АВТОМАШИН.

ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К НЕИССТИРАЮЩИМ ЧИСТЯЩИМ СРЕДСТВАМ, ЩЕЛОЧНЫМ МОЮЩИМ РАСТВОРАМ И КОНДЕНСАТУ.
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ        : 50- 60s6mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %     : приблизительно 40 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ, %   : приблизительно 33 %

ПЛОТНОСТЬ                    : приблизительно 1,14 гр/мл

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД         : 288 м2 * мкм/кг = 3.47 гр/(м2 * мкм)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC         : 114,7 гр/л

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1 м2  
И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ         : 0.35 гр/(м2 * мкм)

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО.  40 мкм ТОЛЩИНЫ

СЛОЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 1 Час (часы)

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 2 Час (часы)

    ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ  
    НАГРУЗКЕ (КОНЕЧНАЯ        
    ТВЕРДОСТЬ)               : 7 День (дни)

СУШКА ПРИ 600 С              : 20 Минуты

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ

ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ
                              БОЧКОТАРЕ

                              ЗАЩИТИТЬ ОТ МОРОЗА !

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

              ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ДEТАЛИ ИЗ МЕТАЛЛА,ПОКРЫТЫ         Е ПОДХОДЯЩИМИ ГРУНТАМИ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ, ПЫЛИ, МАСЛА И ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : КРАСКАМИ СОГЛАСНО НАШИМ СИСТЕМНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

                        ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ        ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ

РАЗБАВИТЕЛЯ
  ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ         
НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
                  50- 60s6mm20C DIN               0-  3 %
НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ
                  40- 60s4mm20C DIN               3 - 8 %

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 40-50 МКМ

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ

ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,
ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ      
РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 7.2 М2/КГ(40мкм)= 5.8 м2/кг(50мкм)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,
ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ     
ПОКРЫТИЯ                     : +10 - +30 ГРАДУСОВ 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ       
ВОЗДУХА                      : 40 - 70 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,
ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    :

ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КИСТЬЮ ИЛИ ВАЛИКОМ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ.
Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших
продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки
поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии
определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При
необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное
качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.