www.lankwitzer.by

LANKWITZER LACKFABRIK GMBH & CO. KG
HAYNAUER STR.61-63
12249 BERLIN
TEL: 030/767820 FAX: 7758023
Mail: info@lankwitzer-lackfabrik.de
Internet: www.lankwitzer-lackfabrik.de

LANKWITZER LACKFABRIK                                     
GMBH & CO. KG
12249 BERLIN
HAYNAUER STR.61-63
TEL: 030/767820 FAX: 7758023

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Общие данные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА         : водная краска 


КОД ПРОДУКТА                 : WЕ 70

ОТТЕНОК                      : Все цвета RAL

ГЛЯНЕЦ                       : ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ/ПОЛУМАТОВЫЙ

РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 30-35/60 градус

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ (30 °C)     :

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА              : КОМБИНАЦИЯ С АЛКИДНОЙ СМОЛОЙ

РАЗБАВЛЕНИЕ                  : ДИОНИЗИРОВАННАЯ (питьевая) ВОДА

РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ      : DEION.WASS.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ             : ДЕКОРАТИВНОЕ КРОЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
                              ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ.

                              СИСТЕМА ПРИГОДНА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ

АТМОСФЕРНОЙ НАГРУЗКИ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ        : 80-120s4mm20C DIN

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЕС, %     : приблизительно 51 %

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЪЁМ, %   : приблизительно 40 %

ПЛОТНОСТЬ                    : приблизительно 1,25 гр/мл

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД         : 318 м2 * мкм/кг = 3.14 гр/(м2 * мкм)

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC         : 116,7гр/л

ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА VOC НА 1 м2  
И 1 мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ         : 0.29 гр/(м2 * мкм)

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ               : приблизительно 100 °C

СУШКА ПРИ 20 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ    : 30-60 Минуты 20 °C

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ      : 2-3 Час (часы) 20 °C

сушка при 600 С              : 20 мин   

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ       : 6 МЕСЯЦЕВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ФИРМЕННОЙ
                              БОЧКОТАРЕ

                              ЗАЩИТИТЬ ОТ МОРОЗА !

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    : НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX,

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА         : ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

                              ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА                       : ДEТАЛИ ИЗ МЕТАЛЛА, ПОКРЫТЫЕ

ПОДХОДЯЩИМИ ГРУНТАМИ.

                              ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ

ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ
                              И ЧИСТОЙ (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ,

ПЫЛИ, МАСЛА И ЖИРА) .

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ   : КРАСКАМИ СОГЛАСНО НАШИМ СИСТЕМНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

                              ТРЕБУЙТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

                              ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - ПО ЗАПРОСУ.

ВИД НАНЕСЕНИЯ                 ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ  ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ
  ПОКРЫТИЯ                              ПОКРЫТИЯ                           .
НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX
                 55- 65s4mm20C DIN                 3-5 %

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ
                 55- 65s4mm20C DIN                 3-5 %

ПАРАМЕТРЫ НАПЫЛЕНИЯ                  СОПЛО                     ДАВЛЕНИЕ
НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НАПЫЛЕНИЕМ AIRMIX

0.33 mm                  80-100 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛИТЕЛЕМ
                                     1.3-1.5 mm                5 bar

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ : 40-50 mym

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ
 ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
 ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ
 ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ      
РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ : приблизительно 8.0 м2/кг(40мкм)= 6.4м2/кг(50мкм)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА,
ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ     
ПОКРЫТИЯ                     : +10- +30 ГРАДУСОВ С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ       
ВОЗДУХА                      : 40-70 %

ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ,
 ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    : ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии
определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При
необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное
качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.