LANKWITZER LACKFABRIK GMBH

WERK OSTERWIECK 38835 OSTERWI ECK

HOPPENSTEDTER STR.   2

TEL:   030/768887-0  FAX:   -385

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                  www.lankwitzer.by

1.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

:   0.34 г/(м2 * мкм) СУШКА ПРИ 2 0 ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ И ОКОЛО, мкм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ

КОД ПРОДУКТА ОТТЕНОК

СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА РАЗБАВЛЕНИЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА,  ВЕС,   % ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА,  ОБЪЁМ,   % Объем сухого остатка

ПЛОТНОСТЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД

Содержание органического растворителя

Значение расхода VOC

:   ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ГРУНТОВКА :  HYDRO-GRUNDIERUNG

: WG 12

: Все цвета RAL

: АКРИЛОВАЯ СМОЛА

: ДИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА

: ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЖАВЧИНЫ  ОДНОСЛОЙНЫЙ   ЛАК

:  ТИКСОТРОПНЫЙ

:  приблизительно 60 %

:  приблизительно 45 %

:  приблизительно 336,0 мл/кг

:  приблизительно 1,3 5 г/мл

:  336 м2 * мкм/кг = 2.98 г/(м2 * мкм)

:  6,3  %

:   155,2 г/1

СУХОЙ БЕЗ ПРИЛИПАНИЯ ПЫЛИ

СУХОЙ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕРГАТЬСЯ НАГРУЗКЕ

(КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ)

СТОЙКОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ

:3 Час (часы)

: 6 Час (часы) :16 Час

( часы)

:  10 День   ( дни)

:   06 МЕСЯЦЕВ ПРИ +5  -  +30  °C В ФИРМЕННОЙ   БОЧКОТАРЕ

ЗАЩИТИТЬ ОТ МОРОЗА  !

3. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА БЕЗВОЗДУШНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ,

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

:  ХОРОШО РАЗМЕШАТЬ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ.

ОСНОВА

:  ЖЕЛЕЗО И СТАЛЬ.

ПОКРЫВАЕМАЯ ЛАКОМ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ И ЧИСТОЙ   (ОЧИЩЕННОЙ ОТ ГРЯЗИ,   ПЫЛИ,  МАСЛА И

ЖИРА) СТАЛЬ СО СТЕПЕНЬЮ ЧИСТОТЫ SA 2.5 ПО   DIN

ISO 12944.   ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИДАНА

ШЕРОХОВАТОСТЬ.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

:   ЭТОТ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ

САМ НА СЕБЯ.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЗМОЖНО НА ОСНОВЕ МНОГИХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ  :   150-200 мкм

ТОЛЩИНА СЛОЯ,КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЗАВИСИТ ОТ МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ,

ФОРМЫ ОБЪЕКТА И ДР.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД ПРИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ

приблизительно 2.2 м2/кг (150 мкм)= 1.7 м2/кг (200 мкм)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ОБЪЕКТА, ШЕРОХОВАТОСТИ ОСНОВЫ, МЕТОДОВ И УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (DIN 53220).

ТЕМПЕРАТУРА

ПОКРЫТИЯ

ПРИ НАНЕСЕНИИ

: +10 - +30 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

: 40 - 70   % ТЕМПЕРАТУРА ОБЪЕКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ЧЕМ НА 3 ГРАДУСА ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ.

НЕ МЕНЕЕ,

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА	НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

БЕЗВОЗДУШНЫМ	ПНЕВМАТИЧЕСКИМ

НАПЫЛЕНИЕМ	НАПЫЛЕНИЕМ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЯ	THIXOTROP	60-  70 s 4 mm 20  °C

ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ	0-  2  %	5-   10  %

СОПЛО	0.38-0.41 mm	1.3-1.5 mm

ДАВЛЕНИЕ	   180-200 bar	    4-5 bar

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА КИСТЬЮ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИЯ	   THIXOTROP

ДОБАВЛЕНИЕ РАЗБОВИТЕЛЯ	      0- 5 %

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	:   ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ВАЛИКОМ С

ОГРАНИЧЕНИЯМИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ.

ДЛЯ ВЫСЫХАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ПОКРЫТИЕ ОБЫЧНЫМИ ( СОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРИТЕЛИ) КРАСКАМИ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ НЕ

МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ 2 0ш.

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших продуктах и возможностях их использования,  но они не освобождают пользователя от собственной проверки

поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения.  Вывода о юридически обязательной гарантии определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя.  При необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.