____________________________________________________________________________

1. Общие данные

____________________________________________________________________________

Наименование продукта:                              : Лак ультрафиолетовой сушки глянцевый

Код продукта:                                                : ZF UD-1242/0

Cфера применения:                                       : однослойный лак

_____________________________________________________________________________

2. Технические данные

_____________________________________________________________________________

Вязкость при поставке:                                 : 7-9 с 6 мм 20 С

Твердое вещество                                         : ≈100 % по массе

≈100 %  по объему

Объем твердых веществ	: ≈ 885.6 мл/кг

Органические растворители                        : ≈0 %

Плотность                                                      : 1.13 г/мл

_____________________________________________________________________________

3. Обработка

_____________________________________________________________________________

Подготовка материала                                   : хорошо перемешать

Основа                                                           : различный пластик

окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой

(удалить грязь, пыль, масло и жир)

Рекомендованная толщина слоя                   : 10 микрон (толщина слоя, наносимого на вертикальные

поверхности, зависит от метода нанесения, температуры,

высоты неровностей поверхности, формы объекта и др.)

Сушка

Толщина слоя                                                 : 5-10 микрон

Мощность излучателя                                  : 240 ватт / см

Тип излучателя                                              : HG – излучатель

Сушка / скорость движения ленты              : 70 м / мин