Определение жизнеспособности

Международный стандарт ИСО 9514 устанавливает общие требования к лабораторному методу определения при нормальных условиях жизнеспособности жидких лакокрасочных материалов, получаемых смешением компонентов.

Жизнеспособность лакокрасочных материалов зависит от целого ряда факторов и особенностей испытуемого материала. Например, реактивные системы, отверждающиеся в пределах короткого промежутка времени (около 3 ч), будут иметь точку конца жизнеспособности близко к точке желатинизации. Указанные материалы следует исследовать по методу для пластических масс (ИСО 2535). Специальные системы лакокрасочных материалов для низких температур должны быть исследованы в соответствующем температурном диапазоне.

Сущность метода заключается в следующем. Составные части лакокрасочного материалы смешивают и затем смесь выдерживают при почти адиабатических условиях в течение определенного времени. Затем пробы смеси исследуют для оценки заданных свойств.

Приборы и оборудование

Применяют обычное лабораторное оборудование, а также оборудование, указанное ниже.

Контейнер объемом примерно 500 мл из любого пригодного материала. Высота контейнера должна быть в 1,5 раза больше диаметра.

Климатическая камера для создания условий для специальных лакокрасочных материалов.

Блок из вспененного материала (полистирол, полиуретан, вспененное стекло и т.п.) с отверстиями для контейнеров (между контейнерами должно быть не менее 20 мм изолирующего вспененного материла).

Термометр с точностью измерения 0,2°С.

Измерительная аппаратура для определения свойств лакокрасочных материалов (вискозиметр, блескомер, прибор для определения адгезии и др.)

Методика определения

Представительную пробу лакокрасочного материала отбирают в соответствии с требованиями ИСО 15528. Образцы подготавливают к испытаниям по ИСО 1513. Определение проводят с применением двух параллельных образцов.

Компоненты смеси выдерживают в нормальных условиях по ИСО 3270, пока разница температуры между компонентами перед смешением не будет превышать ГС. Специальные лакокрасочные материалы хтя низких температур выдерживают в соответствующих условиях.

Записывают время и смешивают компоненты краски в соответств;-:> с инструкциями изготовителя. Помещают 300+3 мл материала в контейнер, закрывают его и устанавливают в блок (в ряде случаев, например материал для безвоздушного распыления, объем пробы должен быть больше — не менее 5 л).

Лакокрасочный материал выдерживают установленное время и периодически отбирают для определения жизнеспособности выбранным методом по национальному стандарту.

Выражение результатов

Результаты определения выражают как «приемка/браковка» материалами необходимости определяют максимальное время жизнеспособности материала.

Если время жизнеспособности материала не соответствует техническим условиям на материал, результат выражают как «не выдержал».

Отчет об определении

Отчет об определении должен содержать следующую информацию:

а)	ссылку на международный стандарт ИСО 9514;

б)	марку и характеристику испытуемого материала;

в)	дополнительную информацию:

1)	пропорции, в которых смешиваются исследуемые лакокрасочные
материалы;

2)	характеристику компонентов, из которых готовят лакокрасочный
материал;

г)	результаты определения жизнеспособности системы;

д)	все отклонения, оговоренные соглашением или любым другим путем, от установленной методики определения;

е)	время проведения испытания.