Определение содержания нелетучих веществ

Международный стандарт ИСО 3251 устанавливает метод определения нелетучих веществ в лаках, красках, пластиках и других материалах, применяемых при изготовлении лакокрасочной продукции и пластмасс. Метод применим к поставляемым дисперсиям, содержащим наполнители, пигменты и др. компоненты.

При определении содержания нелетучих веществ следует иметь в виду, что их содержание зависит от температуры и периода нагрева исследуемого материала. Новые методы нагрева (инфракрасное или микроволновое излучения) могут вызвать в полимерных композициях распад компонентов, поэтому могут быть получены неправильные результаты.

Приборы и оборудование

Применяют обычное лабораторное оборудование, а также оборудование, указанное ниже.

Плоскодонная кювета из стекла или металла диаметром 75±5 мм с высотой обода не менее 5 мм.

Сушильный шкаф, поддерживающий заданную температуру с точностью ±2°С в диапазоне до 150°С или ±3,5° в диапазоне 150-200°С. Шкаф должен быть оборудован принудительной вентиляцией. При проведении арбитражных испытаний следует применять сушильные шкафы одинаковой конструкции.

Аналитические весы с точностью взвешивания до 0,1 мг.

Эксикатор с осушителем (силикагель, обработанный хлоридом кобальта).

Методика определения

Представительную пробу для определения отбирают в соответствии с требованиями ИСО 123 или ИСО 15528 и подготавливают к определению согласно требованиям ИСО 1513. Определение проводят с использованием двух параллельных проб. Обезжиривают и очищают плоскодонную чашу и высушивают ее в сушильном шкафу при температуре испытания (см. табл. 6.5) в течение установленного времени.

Условия определения нелетучих веществ

| Период нагрева, мин | Температура, °С | Масса испытуемой пробы | Примеры испытуемых материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 80 | 1±0,1 | Полиизоцианатные смолы. Нитроцеллюлозные лаки |
| 60 | 105 | 1±0,1 | Нитроцеллюлозные краски и краски воздушной сушки. Целлюлозные лаки. Полиизоцианатные смолы |
| 60 | 125 | 1±0,1 | Синтетические смолы (включая полиизоцианатные смолы). Краски горячей сушки |
| 60 | 150 | 1±0,1 | Пигментированные краски горячей сушки |
| 60 | 135 | 3±0,1 | Жидкие фенольные смолы |
| 30 | 180 | 1±0,1 | Краски для нанесения электроосаждением |

Для определения взвешивают пробу с точностью до 1 мг, помещают в чашу и равномерно распределяют по ней. Если материал очень вязкий или образует пленки, то его равномерно распределяют металлической проволокой (например, разогнутой скрепкой для бумаги), при необходимости добавляют 2 мл соответствующего растворителя. По соглашению с заказчиком допускается использовать пробу массой 2±0,2 г.

При испытании летучих продуктов рекомендуется тщательное перемешивание пробы, отбор проб проводят с помощью пипетки или шприца на 10 мл без иголки.

Затем чашу с пробой выдерживают 10-15 мин при комнатной температуре и помещают в сушильный шкаф, нагретый до заданной температуры  на установленное время. После окончания нагрева пробу переносят в эксикатор, охлаждают в нем до комнатной температуры и взвешивают с точностью до 1 мг для определения массы остатка (m1).

Выражение результатов

Содержание нелетучих веществ NV в процентах вычисляют по уравнению:

m1

NV =	x 100,

m0

где

m1 — масса пробы, г;

m0 — масса остатка, г.

Если параллельные результаты отличаются более чем на 2%, определение повторяют. За результат определения принимают среднее арифметическое двух определений, записанное с точностью до 0,1%.

Точность метода

Сходимость результатов определения по данному методу не превышает 2%, а воспроизводимость — 4% при 95% доверительной вероятности.

Отчет об определении

Отчет об определении должен содержать следующую информацию:

а)	ссылку на международный стандарт ИСО 3251;

б)	тип и обозначение испытуемого продукта;

в)	температуру и период нагрева, тип используемого сушильного
шкафа (скорость воздушного потока в шкафу, если она определялась по
методике, изложенной в приложении к стандарту);

г)	все отклонения, оговоренные соглашением или любым другим пу-
тем от установленной методики определения;

д)	результат определения;

е)	дату проведения определения.