Определение степени перетира

Международный стандарт ИСО 1524 устанавливает метод определения степени перетира красок и подобных продуктов с помощью соответствующего прибора, градуированного в микрометрах.

В промышленности используют различные приборы для определения степени перетира, градуированные в условно принятых единицах, однако их применение не рекомендуется.

ИСО 1524 распространяется на все виды красок и подобных продуктов, включая краски (чернила) для печати. Из трех типов приборов, рассмотренных в стандарте, прибор со шкалой деления до 100 мкм приемлем для общего применения. На приборах со шкалой деления до 50 мкм, а особенно до 25 мкм, надежные результаты могут быть получены только при высокой квалификации персонала. Особое внимание требуется при толковании показаний менее 10 мкм

Сущность метода заключается в определении степени перетира (показания в мкм), полученного на стандартном приборе при определенных условиях испытания.

Приборы и оборудование

Прибор, представляющий собой брусок из закаленной стали длиной около 175 мм, шириной 65 мм и толщиной 13 мм. Верхняя поверхность бруска должна быть плоской и отшлифованной. На поверхности расположены одна или две канавки длиной приблизительно 140 мм и шириной 12,5 мм, проходящие параллельно длинным сторонам бруска. Глубина каждой канавки должна равномерно изменяться по всей ее длине и составлять, например, 25 мкм, 50 мкм или 100 мкм в одном конце и доходить до нуля в другом конце. При использовании лакокрасочных материалов на водной основ

рекомендуется изготавливать брусок из нержавеющей стали.

В приложении к стандарту приведен метод определения глубины канавок, отклонение которой от номинальной глубины должно быть не более 2,5 мкм.

Примечания

- Кроме стальных брусков указанных размеров могут применяться другие приборы, дающие аналогичные результаты.

- В связи с тем, что точная величина, характеризующая степень перетира, частично зависит от примененного прибора, очень важно при составлении протокола испытания или требований указывать диапазон шкалы прибора (100 мкм, 50 мкм или 25 мкм).

Скребок с одним или двумя стальными лезвиями длиной около 90 мм, шириной 40 мм и толщиной 6 мм. Кромки должны быть прямыми или иметь радиус закругления около 0,25 мм. Прибор для измерения степени перетира и скребок должны периодически проверяться для определения признаков износа; изношенный прибор использовать не допускается.

Методика определения

Пробу, типичную для продукта, подлежащего испытанию, следует отбирать в соответствии с требованиями ИСО 15528. Затем образцы подготавливают к испытанию в соответствии с требованиями ИСО 1513.

Прибор для определения степени перетира, тщательно вычищенный и высушенный, помещают на плоскую горизонтальную нескользкую поверхность

Насыпают достаточное количество испытуемого продукта в глубокий конец канавки таким образом, чтобы он слегка пересыпался через край канавки. Крепко зажимают скребок между большими и остальными пальцами обеих рук и ставят его лезвием на поверхность прибора на глубокий конец канавки параллельно короткой стороне бруска. Держа скобок перпендикулярно поверхности прибора и под прямым углом к длине канавки, в течение 1-2 с передвигают его с постоянной скоростью по поверхности прибора к точке, находящейся за нулевым концом канавки При этом на скребок следует оказывать давление, достаточное для заполнения канавки испытуемым материалом и очистки окружающей канавки поверхности прибора.

Степень перетира продукта определяют в течение 3 с, считая от окончания перемещения скребка, рассматривая прибор под прямым углом зрения к длине канавки и под углом не более 30°С и не менее 20ºС к поверхности прибора, освещенного светом, позволяющим хорошо рассмотреть испытуемый образец продукта.

Определяют точку на длине канавки, в которой продукт полностью утрачивает сплошность, и замечают две линии делений, между которыми (в полосе шириной 3 мм поперек канавки) число частиц составляет 5-10

Устанавливают верхний край этой полосы и отмечают его как степень перетира с точностью до:

5 мкм — для прибора со шкалой до 100 мкм;

2	мкм — для прибора со шкалой до 50 мкм;

-