Определение степени высыхания

МЕТОД СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ

Международный стандарт ИСО 1517 устанавливает метод определения степени высыхания лакокрасочного материала в результате воздушной сушки или химической реакции на воздухе.

Этот метод не предназначен для оценки степени высыхания материалов горячей сушки.

Сущность метода заключается в нанесении на высушенную окрашенную поверхность стеклянных шариков. Если шарики легко удаляются с поверхности без ее повреждения, поверхность считается высохшей.

Данный метод оценки имеет два варианта:

степень высыхания определяют после определенного периода сушки и результаты сравнивают с конкретным требованием заказчика;

определяют степень высыхания поверхности через определенные промежутки времени до достижения полного высыхания.

Приборы и оборудование

Прозрачные стеклянные шарики, проходящие через сито с размером отверстия 250 мкм.

Мягкая волосяная щетка Секундомер.

Методика определения

Отбирают образец лакокрасочного материала в соответствии с требованиями ИСО 15528 и подготавливают его согласно требованиям ИСС 1513.

Покрытия наносят на панели из стали, жести, стекла или алюминии согласно требованиям ИСО 1514. Если необходимо, то лакокрасочный материал наносят на предварительно загрунтованную поверхность. Панель высушивают в вертикальном положении в стандартных атмосферных условиях. Поверхность панели должна сохнуть при свободной циркуляции воздуха, однако следует избегать сквозняков и попадание прямого солнечного света. Для определения степени высыхания по первому методу по истечении заданного периода времени испытуемую панель ставят в горизонтальное положение. На окрашенную поверхность высыпают примерно 0,5 г стеклянных шариков с высоты 50-150 мм. Целесообразно высыпать шарики через стеклянную трубку соответствующей длины и внутренним диаметром 25 мм для того, чтобы избежать их разбрасывания. Это даст возможность проводить дальнейшие испытания на других участках той же панели. Через 10 с панель наклоняют под углом 20° и осторожно щеточкой очищают покрытие.

Производят визуальный контроль покрытия. Покрытие считают «сухим», если все шарики можно удалить щеткой без повреждения поверхности.

Для определения времени высыхания поверхности испытание проводят по этой же методике, высыпая шарики через определенные промежутки времени на новую панель или используя новый участок той же панели до достижения полного высыхания покрытия, и записывают время, которое требуется для высыхания покрытия.

МЕТОД НАЛОЖЕНИЯ ГРУЗА

Метод определения состояния полного высыхания и времени полного высыхания одно- или многослойного лакокрасочного покрытия устанавливает международный стандарт ИСО 9117.

Сущность метода заключается в определении полноты высыхания всего слоя лакокрасочного покрытия наложением на выбранный участок покрытия груза с последующим вращением нагруженной панели на 90°.

Данный метод так же имеет два варианта, как и метод по ИСО 1517.

Приборы и оборудование

Прибор для испытания Если масса плунжера не превышает 250 г, то для проведения испытаний на слипаемость под давлением и на определение степени высыхания можно использовать один прибор. Головка плунжера должна вращаться на 90° и лучше крепить ее шаровым шарниром.

Резиновый диск, закрепляемый двусторонней липкой лентой в центре нижней поверхности головки плунжера, размером 22+1 мм, толщиной  5+0,5 мм, изготовленный из резины твердостью 50+5 IRHD по ИСО 48.

Сетка из плетеного полиамидного моноволокна размером 100x10" мм с диаметром нити 0,120 мм и размером отверстий сетки 0,2 мм. Груз общей массой 1500+10 г. Секундомер.

Методика определения

Отбирают образец лакокрасочного материала в соответствии с требованиями ИСО 15528 и подготавливают его согласно требованиям ИСС 1513.-

Покрытия наносят на панели из стали, жести, стекла или алюминия согласно требованиям ИСО 1514 с учетом предполагаемой области применения лакокрасочного материала.

Каждую окрашенную панель высушивают в вертикальном положении в стандартных атмосферных условиях. Материалы горячей сушки высушивают в условиях, установленных производителем материала.

Сетку прикрепляют к резиновому диску, закрепленному на нижней стороне головки плунжера, следя за тем, чтобы на сетке не было морщин. Для каждого испытания берут новый кусок сетки. Высушенную панель помещают на опорную плиту.

На верхнюю часть плунжера помещают груз, плавным движением опускают плунжер до полного соприкосновения сетки с покрытием и оставляют плунжер на 10+1 с. Затем медленно начинают вращать головку