Определение цвета

визуальный метод

Международный стандарт ИСО 3668 устанавливает метод визуального
сравнения цвета лакокрасочных пленок с эталоном при стандартных условиях освещения.

Для проведения сравнения следует привлекать экспертов с нормальным цветовым зрением. Экспертов следует выбирать с исключительной осторожностью, так как многие люди неправильно воспринимают и различают
цвета. У многих экспертов после достижения 40-летия может измениться восприятие цвета, и они должны пройти специальные тесты, в том числе по метамерическому определению цвета. Очки эксперта должны обладать однородной спектральной передачей. На эксперте должна быть одежда нейтрального цвета, а в его поле зрения не должно быть ярких предметов за исключением используемых материалов. Чтобы избежать искаженного восприятия цвета вследствие утомления глаз, пастельные и оттеночные цвета не следует оценивать сразу  же после интенсивных цветов.	Качество визуального анализа значительно снижается при длительной непрерывной работе, поэтому должны быть частые перерывы в работе на несколько минут.

Если определение проводят при дневном свете, то следует использовать
рассеянный дневной свет. Освещение должно быть равномерным не менее 2000 люкс без прямых солнечных лучей. При искусственном освещении сравнение цвета проводят в камере сравнения цветов, в которую не проникает посторонний свет и которая освещается источником света, имеющим характеристики стандартного источника МКО D65 [2]. Испытуемые панели и панели сравнения должны быть плоскими, размер панелей не более 150x100 мм. Материал панелей — луженая жесть, алюминий, сталь или стекло согласно требованиям ИСО 1514. Панели оценивают с расстояния 500 мм, при этом достигается оптимальный угол осмотра 10°. Оценку цвета проводят, располагая панели одну возле другой. Оценку различий в цвете проводят по пятибалльной шкале (табл. 7.1). Составляющими различий в цвете являются следующие различия.

Различие оттенков, которое обозначается DH и оценивается баллами от 0 до 5 с добавлением: более желтый (уе), более зеленый (gr), более красный (re), более голубой (Ы), например: DH:5уе—испытуемый образец в 5 раз желтее.

- Различие в интенсивности окраски, которое обозначается DC и оценивается баллами от 0 до 5 со знаками +(более) или -(менее), например: DC: -2 — испытуемый образец в два раза менее интенсивно окрашен.

- Различие в насыщенности, которое обозначается DL и оценивает;» баллами от 0 до 5 со знаками +(более) или -(менее), например: DL: -2 — испытуемый образец имеет в два раза менее насыщенный цвет.

| Балл | Величина различий |
| --- | --- |
| 0 | нет различий |
| 1 | очень слабые различия |
| 2 | слабые различия, заметные различия |
| 3 | средние различия, достаточно заметные различия |
| 4 | выраженные различия |
| 5 | сильные различия |

инструментальные методы

Инструментальный контроль цвета необходим для объективного onpei \ ления различий между испытуемым и контрольным образцами, определен?;; отклонений в цвете при окрашивании изделий, оценки изменения цвет; изделия в процессе эксплуатации и т. п.

Требования, выработанные МКО применительно к лакокрасочным пс-крытиям, устанавливает международный стандарт ИСО 7724.

В первой части этого стандарта приведены координаты цвета по системе МКО 1964 г. и МКО 1976 г. Для оценки цветовых различий рекомендован; применение координат цвета МКО 1976 г.

В этом же стандарте рекомендовано применять в качестве стандартно:: источника света источник МКО D65, соответствующий дневному свету : цветовой температурой 6500К.

Метод определения цвета лакокрасочных пленок установлен международным стандартом ИСО 7724-2. Этот метод применим только для лакокрасочных пленок с явной цветовой однородностью, т. е. монохроматических при исследовании их невооруженным глазом.

Метод по ИСО 7724-2 не применяют для люминесцентных лакокрасочных материалов, световозвращающих красок и красок типа «металлик».

В ИСО 7724-2 подробно описана методика проведения измерений спектрального отражения лакокрасочной пленки при помощи спектрофотометра с последующим расчетом величин координат цвета или измерения величины координат цвета при помощи колориметра.

Для количественной колориметрической оценки малых цветовых различий лакокрасочных пленок применяют метод по ИСО 7724-3, основанный на формулах системы МКО 1976 г.